Регистрационное удостоверение

№ ФСР 2010/08042 от 22.06.2010 г.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по применению цемента стоматологического стеклоиономерного для фиксации

коронок, мостовидных протезов, ортодонтических конструкций «Стомакрон»

# НАЗНАЧЕНИЕ

# Цемент стеклоиономерный «Стомакрон» предназначен для фиксации коронок, мостовидных протезов, вкладок, штифтов, накладок и ортодонтических конструкций. Может быть использован в качестве подкладочного материала.

## СВОЙСТВА

“Стомакрон” относится к классу стеклянных иономерных цементов и состоит из порошка - тонкодисперсного алюмофторсиликатного стекла и жидкости - водного раствора полиакриловой кислоты. Обладает химической адгезией к дентину и эмали. Обеспечивает противокариесный эффект за счет пролонгированного высвобождения фтора.

СПОСОБ   ПРИМЕНЕНИЯ

Замешивание «Стомакрона» производят на гладкой стороне сухой стеклянной пластины или на листе из блокнота для замешивания пластмассовым или стальным шпателем при температуре воздуха (18…23)о С. При температуре в помещении выше +25° С пластину следует охладить. Для получения цементного теста нормальной консистенции рекомендуется соотношение: на 1 мерник порошка – 1 капля жидкости. В зависимости от области применения материала допускается изменение соотношения порошка и жидкости для достижения требуемой консистенции. Сначала с жидкостью смешивают половину порошка, оставшуюся вводят маленькими порциями до получения однородной смеси с глянцевой поверхностью. Время смешивания 30…60 с. Время использования смеси  2,0…2,5 мин.

Использование "Стомакрона" предполагает обработку зуба по традиционной технологии. Не следует удалять "смазанный" слой и пересушивать зуб. При применении в качестве подкладочного материала в случае глубокого кариеса необходима прокладка на основе гидроокиси кальция. Время твердения материала в полости рта  5…7 мин. Избыток материала удалить сразу после затвердевания.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

«Стомакрон» содержит:

- Порошок                                   - 20 г (1 банка)

- Жидкость                                  - 13 г (1 флакон)

- Мерная ложка для порошка    - 1 шт.

- Блокнот для замешивания       - 1 шт.

- Инструкция по применению   - 1 шт.

###### ХРАНЕНИЕ

«Стомакрон» хранить в сухом месте при температуре от +5 до +25°С. Флакон с жидкостью и банка с порошком должны храниться плотно закрытыми.

##### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок годности «Стомакрона» - 1 год с даты изготовления при соблюдении условий хранения.